水泥厂水泥磨轴流风机叶片有13片，全部叶片末端均磨穿长50mm宽10mm，因为叶片是空心的所以有大量的水泥从烂孔中灌入叶片内部，使得叶片间不平衡，再加之滚珠轴承松动，跑内外圈，致使整个风机不能使用而被迫停产。

经过技术人员的分析，叶片穿孔是水泥磨穿，而且叶片表面原有的涂层全部被磨掉，所以一定要用耐磨的胶粘剂来修复烂孔，同时要在整个叶片上再涂一层耐磨材料才能耐用，而且叶片转动时候还会发热大约100摄氏度，所以在选择胶粘剂的时候耐温也必须要考虑进去，根据以上几点要求，可用洛阳融基工贸有限公司的RJ-J-18设备专用修复材料。
    RJ-J-18设备专用修复材料主要由高性能金钢砂、陶瓷材料、碳化硅等耐磨粗颗粒与改性增韧耐热固化剂复合而成的高性能耐磨抗蚀涂层材料；耐磨抗腐蚀性能优异，与各类金属基材有很高的结合强度.