# 球磨机漏浆维修修复

湖北樟树坪某磷矿球磨机漏浆，经分析主要是矿浆进入进料筒与中空轴的空隙,破坏了原有的接触面导致中空轴漏浆,进而磨损中空轴轴承。采用襄阳百迪胶粘剂厂BD708耐磨涂层进行维修，设备运行一年没有再次出现漏浆现象。
具体施工方案如下：
1. 清理并打磨进料筒和中空轴，使其表面清洁、粗化、干燥；
2. 在打磨的部位刷涂BD708专用底胶；
3. 待底胶固化后在其表面均匀刮涂BD708耐磨涂层胶；
4. BD708初步固化后，用碘钨灯烤2个小时完成修复。
漏浆部位经维修后没有缝隙从而根治了漏浆，又因BD708为弹性耐磨涂层，该产品固化后抗冲击耐磨损，可以长时间保证涂层的完整性，从而可以保障球磨机的长期运行。